ALLGEMEINE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Retanolestrich: 	Hochfester, schwind u.- spannungsarmer CT C………

Schnellestrich als schwimmender Estrich / Heizestrich

unter Verwendung von Retanol Rapid TYP VIWA-Gelb

Hinweis:

Die in unseren Leistungsbeschreibungen enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer

Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen unter Ausschluss jeder

Gewähr.

Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für eine Ausschreibung. Die PCT-Chemie GmbH übernimmt dadurch keinerlei planerische Verantwortung. Diese verbleibt beim Bauwerksplaner, Architekten und Statiker.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der

PCT - CHEMIE GmbH NL Hemmingen

Patronatsstr. 13, 71282 Hemmingen

Tel. 07150 / 20679-0, Telefax 07150 / 2069-200

Zu beachten sind die einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln.

Die Ausführung richtet sich nach dem jeweiligen Stand der Technik.

Position 1

.................. m²	Zulage für den Einbau eines Retanol-Estrichs

mit einer Belegreife nach 7 Tagen

Fabrikat: Retanol Rapid VIWA-Gelb

Der Einbau hat gemäß Herstellervorschriften

der PCT Chemie GmbH zu erfolgen

CM Messung mit schriftlicher Freigabeerklärung und Haftungsübernahme

für den Prüfpunkt Belegreife durch den Hersteller/Lieferant

Dokumentation der Druck und Biegezugfestigkeit durch Prismenentnahme

auf der Baustelle und Prüfung der Prismen nach 28 Tagen inkl. Prüfbericht

Im Hinblick auf eine qualitativ hochwertige und den Herstellervorgaben entsprechende

Ausführung ist die Verlegung über Retanol-Fachverleger mit TÜV Rheinland

geprüfter Qualifikation durchzuführen.

Einzel .................. 		Gesamt: ......................

Begehbar nach 24 Stunden

Belastbar nach 48 Std. im Rahmen des üblichen Baustellenverkehrs

Aufheizung bereits 24 Stunden nach Estricheinbau möglich

Siehe PCT- Aufheizprotokoll

Belegreife nach 5 maximal 7 Tagen ≤ 3,2 CM% (PCT-Tabelle)

Belegreife auf Fußbodenheizung nach 5 maximal 7 Tagen

≤ 3,0 CM% (PCT-Tabelle)